Утверждаю

___________________

"04" января 2021г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

приемки изделий

Брусок  30*45; 40*40; 45*45; 50*50

Рейка 15*45; 20*30; 20*45

Допускается:

- три стороны калиброванные, одна - пиленая или две стороны

калиброванные, две – пиленые

- непрострог – 20% от партии

- обзол 10х10 мм длиной до 1000мм (без коры)

- выпадающие сучки и дырки от сучков до 15мм – 20% от партии

- трещины не сквозные длиной до 200мм

не более 10% от партии

- незначительные дефекты обработки: вырыв, скол, задир

- прорость не более 1/3 ширины заготовки и длиной до 150мм

- смоляные карманы длиной до 50мм

Доска обшивочная 20*90/120/140

Допускается:

- непрострог  до 200мм – 15% от объема партии;

- узкий непрострог (менее 15мм);

- выпадающие сучки и дырки от сучков до 20мм не более 20% от

объема всей партии;

- трещины торцевые глубиной до 50мм

- трещины не сквозные шириной до 5мм и длиной до 250мм на

одной из сторон суммарный длиной до 500мм не более 10% от

партии

- прорость не более 1/3 ширины доски и длиной до 150мм

- смоляные карманы длиной до 50мм;

- на сучках сколы и вырывы, образовавшиеся во время строжки

- незначительные дефекты обработки: вырыв,скол,задир