Утверждаю

___________________

"04" января 2021г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

приемки на шпунт половой

32*130мм

1.Общие требования:

- Влажность 16±2%

-Доски должны быть отторцованы под прямым углом

2.Обратная сторона

На  обратной стороне доски допускаются дефекты древесины и

обработки: сколы, задиры, вырывы, трещины глубиной до 1/3 толщины,

выпавшие сучки ( не сквозные), непрострог.

Допускаются вырывы и выпадающие сучки на глубину гребня и непро-

строг на ½ гребня.

Не допускается червоточины, гниль

3. Лицевая сторона

Не допускается:

- синева, червоточины, обзол, мягкая и твердая гниль, прорость;

- механические повреждения: сколы, задиры, вырывы, превышающие

глубину 10мм;

- трещины торцевые с выходом на пласть шириной более 5мм, глуби-

ной более 40мм;

- единичные трещины шириной более 2мм и длиной более 500мм

-  нарушение геометрии;

-  отклонение от перпендикулярности пласти и кромки (крыловатость)

свыше 50мм;

-  мертвые сучки, табачные сучки, несросшиеся сучки с черной окантов-

кой более 30мм;

-  выпадающие сучки более 40мм.

Допускается

-  живые сросшиеся сучки без ограничений по  количеству и размерам

-  табачные сучки до 30мм без ограничений по количеству

- выпадающий сучок до 40мм - три на длину доски, в том числе  со стороны соединения шпунта - до 20% на объем партии;

-  сердцевина без ограничений, крень, косослой, изменение окраски (кро-

ме синевы)

-  смоляные карманы до 20мм

-  не сквозные трещины шириной 20мм, длиной до 400мм не более одной

на доске, не превышающие 10% от партии

-  трещины торцевые, не выходящие на пласть, не более 10% от партии

-  прорость, не превышающая по длине ½  ширины доски

-  незначительные вырывы, сколы,задиры, не превышающие глубину 2мм

-  непрострог не более 10% от длины доски;

- изменения геометрии материала на 2мм

Стеновой шпунт 42мм*135мм/ 70ммх130мм/ 90ммх130мм

- Общие требования:

- влажность 16 ± 2%

- «крыловатость» не более 40мм, «сабля» не более 50мм

2. Лицевая сторона изделий

Допускается:

- живые сросшиеся – светлые, темные, заросшие, частично сросшиеся, несрос-

шиеся (с черной окантовкой, но не выпадающие) сучки без ограничений;

- дырки от выпавших сучков Ø 30-35мм не более 25% от партии;

- выпавшие сучки Ø менее 50мм;

- сердцевина шириной до 50мм не превышающая по длине ½ доски;

- прорость, не превышающая по длине 2/3 ширину доски;

- трещины до 15мм длиной до 500мм в количестве не более трех штук на доску;

- трещины на сучках, образовавшиеся в результате сушки;

- трещины торцевые с выходом на пласть шириной до 3мм глубиной до 40мм

- на сучках сколы и вырывы размером не более 20мм, образовавшиеся во время строжки доски, но не переходящие в сквозные отверстия;

- сколы, вырывы на пазе и видимой части шипа допускаются не более 5шт. на доску;

- крень, косослой, изменение окраски (кроме синевы);

- сшивные сучки;

- смоляные кармашки до 10мм шириной и 50мм длиной.

3. Обратная сторона

- сколы, непрострог, выпавшие сучки на глубину гребня со стороны шпунта

- различные механические повреждения;

- непрострог, трещины глубиной не более 1/3 толщины доски,вырывы, задиры;

- непрострог на ½ глубины гребня;

-  незначительные прожилки синевы, обзол (без коры)